Очистка газов – выделение примесей из газов и газовых смесей. Наиболее распространенные вредные газообразные примеси в отходящих промышленных газах – SO2, оксиды азота, CO и углеводороды, а в ряде случаев – Cl2, фтористые соединения (например, HF) и др. горючие газы очищают от H2S и др. сернистых соединений.

Основные показатели некоторых способов очистки газов

| Очищаемый газ | Отделяемая примесь | Поглотитель или адсорбент | Получаемые побочные продукты | Концентрация примесей, г/м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начальная | остаточная |
| Абсорбционные методы |  |  |  |  |  |
| Дымовые газы | SO2 | Водный раствор NH3 | SO2 | 10 – 15 | 0,9 – 1,2 |
|  |  | Водная суспензия магнезита | H2SO4 | » | 0,7 – 1 |
|  |  | Водная суспензия извести | Шлам | » | 0,9 – 1,2 |
| Природный газ | H2S | Водный раствор моноэтаноламина | Сера | 5 – 50 | 0,02 |
| Адсорбционные методы |  |  |  |  |  |
| Природный газ | Меркаптаны | Цеолиты | — | 0,2 – 0,4 | 0,01 в пересчете на S |
| Воздух | Дихлорэтан | Активный уголь |  | 2 – 3 | 0,02 – 0,03 |
| Воздух | CS2 | Активный уголь |  | 1,0 – 1,5 | 0,02 |
| Каталитический метод |  |  |  |  |  |
| Воздух | Органические растворители | — | — | 0,5 – 1,0 | 0,005 – 0,01 |

Химический энциклопедический словарь, стр. 114